УДК 004.9

А.Ш. Кусяков

г. Пермь

Пермский государственный

национальный  исследовательский университет

ОПТИМИЗАЦИЯ ТОНКОСТЕННЫХ

КОМПОЗИТНЫХ ОБОЛОЧЕК, РАБОТАЮЩИХ

НА УСТОЙЧИВОСТЬ И ПРОЧНОСТЬ

Приведен инженерный алгоритм оптимизации тонкостенных композитных оболочек, работающих на устойчивость и прочность при действии сжимающих нагрузок. В основу алгоритма положена идея разбиения области действия нагрузок на ряд характерных подобластей.

Рассматривается тонкостенная цилиндрическая оболочка радиусом R и длиной L, находящаяся под действием сжимающих вдоль образующих нагрузок. Предполагается, что полотно оболочки состоит только из продольных и кольцевых слоев, упакованных симметрично относительно срединной поверхности оболочки. Требуется найти параметры оболочки так, чтобы при сохранении устойчивости и прочности конструкция обладала минимальной массой.

q

q

Рис. 1. Оболочка, сжатая вдоль образующих

Введем следующие обозначения: h – толщина многослойной оболочки; θ0 и θ90 – относительные содержания продольных и кольцевых слоев соответственно; ρ – плотность материала оболочки. С учетом принятых обозначений задача оптимизации формулируется следующим образом: найти неотрицательные значения параметров h, θ0 и  θ90, обеспечивающих минимум массы конструкции

G=2πρRLh                                   (1)

при наличии ограничений

θ0+θ90=1;                                     (2)

qqcr≤1;                                         (3)

ψ≤1.                                         (4)

Здесь равенство (2) – структурное ограничение; неравенство (3) – ограничение по устойчивости; q – заданная сжимающая нагрузка; qcr – критическая нагрузка, при которой происходит потеря устойчивости; неравенство (4) – символическая запись ограничения по прочности. Вид функции ψ зависит от выбранного критерия прочности.

Для вычисления критической нагрузки ортотропной оболочки воспользуемся известной формулой, приведенной, например, в работе[5]

qcr=h2R32A66A11A22+A12,              (5)

где A11, A22, A12 и A66 – компоненты матрицы жесткости многослойного пакета [5]:

A11=b11θ0+b22θ90,A22=b22θ0+b11θ90,A12=b12, A66=b66.                                  (6)

Здесь b11, b22, b12 и b66 – компоненты матрицы жесткости слоя в главных осях, связанные с упругими постоянными следующими  зависимостями:

b11=E11−ν12ν21, b22=E21−ν12ν21,b12=ν12E21−ν12ν21,b66=G12.(7)

При записи ограничения по прочности воспользуемся следующими обозначениями

σ=qh,     σв=A11b11σ−1в,                       (8)

где σ – "среднее напряжение" по толщине многослойной оболочки; σв – "предел прочности" многослойной оболочки при сжатии вдоль образующих; σ−1в – предел прочности материала слоя при сжатии вдоль волокон. Полагая, что вся нагрузка воспринимается только продольными слоями, с учетом принятых обозначений, ограничение по прочности представим в виде

σσв≤1.                                              (9)

Для решения задачи минимизации функции (1) при наличии ограничений (2), (3) и (9) воспользуемся методом разбиения области действующих нагрузок на три характерные подобласти [2]:

- 0<q≤q1,2;

- q1,2<q<q2,3;

- q≥q2,3.

В первой подобласти (0<q≤q1,2) оболочка работает только на устойчивость, во второй (q1,2<q≤q2,3) – на устойчивость и прочность, в третьей (q>q2,3) – только на прочность.

Если оболочка работает только на устойчивость, условие (3) выполняется как равенство

qqcr=1.                                         (10)

Подставим выражение для критической нагрузки (5) в последнее равенство, а затем выразим толщину оболочки через заданную нагрузку и компоненты матрицы жесткости. В результате получим

h=qR32A66A11A22+A12.                    (11)

Подставим это выражение в целевую функцию (1)

G=2πRLρqR32A66(A11A22+A12).              (12)

При помощи структурного ограничения (2) параметр  θ90 можно выразить через величину  θ0

θ90=1−θ0.                                    (13)

Подставив выражение для параметра θ90 в формулу  (12),  получим выражение для функцииG, зависящее только от величины  θ0.

Из структуры формулы видно, что

G~142A66A11A22+A12.                      (14)

Величины A12 и A66 не зависят от величины  θ0, следовательно, наименьшее значение функции (12) достигается, когда величина

F(θ0)=A11(θ0)A22(θ0)                          (15)

принимает  наибольшее допустимое значение.

После подстановки формул (6) в выражение (15) с учетом формулы (13),  после несложных преобразований, получим

F(θ0)=−(b11−b22)2θ02+(b11−b22)2θ0+b11b22.     (16)

Эта функция представляет собой квадратичную параболу, ветви  которой направлены вниз. Следовательно, наибольшего значения функция (16) достигает в вершине параболы, то есть в точке  θ0=0,5.

Таким образом, если оболочка работает только на устойчивость, ее полотно должно состоять из одинакового числа продольных и кольцевых слоев

θ0=0,5; θ90=0,5.                               (17)

Подставив найденные значения структурных параметров в формулу (11), получим значение оптимальной толщины оболочки

h=qR32b66bsr+b12,                           (18)

где                                       bsr=b11+b222.                                  (19)

Если оболочка работает только на прочность, условие (9) выполняется как равенство

σσв=1.                                          (20)

Подставим выражения для величин σи σв в последнее равенство, а затем выразим толщину через величину заданной нагрузки

h=b11qA11σ−1b.                                    (21)

Подставим последнее выражение в целевую функцию (1)

G=2πρRLb11qA11σ−1b.                      (22)

Из структуры формулы видно, что

G~1A11.                                          (23)

Очевидно, что наименьшее значение функции (12) достигается, когда величина A11 принимает  наибольшее допустимое значение.

После подстановки в формулу (6) для A11 выражения (13), получим

A11(θ0)=b11−b22θ0+b22.                            (24)

Для волокнистых композитных материалов жесткость слоя вдоль волокон b11 всегда существенно превышает жесткость слоя поперек волокон b22, следовательно, функция (24) – линейная возрастающая функция. Наибольшее значение этой функции достигается в точке θ0=1.

Таким образом, если оболочка работает только на прочность, ее полотно должно состоять только из продольных слоев

θ0=1, θ90=0.                               (25)

Толщина оптимальной оболочки в данном случае, очевидно, равна

h=qσ−1b.                                        (26)

Найдем величину нагрузки q1,2, соответствующей переходу из первой области во вторую. С одной стороны в этой точке еще активно ограничение по устойчивости (3). Подставив оптимальные значения структурных параметров (17) в выражение для критической нагрузки (5), получим

q1,2=h2R32b66bsr+b12.                        (27)

С другой стороны, в указанной точке уже активно ограничение по прочности (9). Найдем из формулы (21) величину нагрузки

q1,2=A11b11σ−1в h.                                  (28)

Подставив в последнее выражение оптимальные значения структурных параметров (17), найдем

q1,2=bsrb11σ−1в h.                                  (29)

Возведем последнее равенство в квадрат, а результат разделим на равенство (27). В итоге получим

q1,2=bsrb112σ−1в2R32b66(bsr+b12).                      (30)

Теперь найдем нагрузку q2,3, которая соответствует переходу из второй области в третью. С одной стороны в этой точке уже активно ограничение по прочности (9). Соответствующая нагрузка может быть найдена при помощи формулы (25)

q2,3=σ−1вh.                                      (31)

С другой стороны, в этой точке еще активно ограничение по устойчивости (3). Подставив в выражение критической нагрузки (5) оптимальные значения (25), получим

q2,3=h2R32b66bgm+b12,                       (32)

где

bgm=b11b22.                                     (33)

Возведем равенство (31) в квадрат, а результат  разделим на (32). В итоге получим

q2,3=σ−1в2R32b66bgm+b12.                          (34)

Перейдем к построению решений задачи оптимизации во второй области, т. е. для тех значений нагрузки, которые удовлетворяют условиям

q1,2<q<q2,3.                                 (35)

В этой области оболочка работает как на устойчивость, так и на прочность, т.е. активны оба  ограничения (3) и (9). Представим систему ограничений (3) и (9) в виде:

h2R32A66Agm+A12=q,                    (36)

A11b11σ−1вh=q,                                       (37)

где                                   Agm=A11A22.                                    (38)

Систему трех уравнений (13), (36) и (37) относительно трех неизвестных h, θ0 и  θ90 можно привести к одному уравнению относительно переменной θ0. Сначала подставим выражение (13) для параметра  θ90 через величину θ0 в уравнения (36) и (37). Затем возведем уравнение (37) в квадрат, а результат разделим на уравнение (36). В итоге, после переноса qв левую часть полученного уравнения, получим

F(θ0)=0,                                       (39)

где                   F(θ0)=A11σвR3b112A66A11A22+A12−q.               (40)

Покажем, что уравнение (39) имеет корень на отрезке 0,5; 1. Для этого определим знаки функций F(θ0) в точках θ0=0,5 и θ90=1:

F(0,5)=bsrb112σ−1в2R32b66(bsr+b12)−q=q1,2−q<0,     (41)

F(1)=σ−1в2R32b66bgm+b12−q=q2,3−q>0.            (42)

Таким образом, функция F(θ0)принимает на концах отрезка 0,5; 1 значения разных знаков, следовательно, по теореме Больцано–Коши, уравнение (39) имеет на данном отрезке корень. При оценочных расчетах для нахождения корня уравнения можно воспользоваться линейной интерполяцией по двум узлам θ0=0,5 и θ90=1:

θ0=121+q−q1,2q2,3−q1,2.                              (43)

Для уточнения решения можно воспользоваться любым известным методом нахождения корня, например, методом половинного деления. После нахождения корня θ0, по формуле (13) вычисляется значение параметра θ90. Толщина оптимальной оболочки вычисляется по формуле (21).

Таким образом, алгоритм оптимизации тонкостенной композитной оболочки состоит из следующих шагов:

1. Вычисляются переходные нагрузки  q1,2 и q2,3 по формулам (30) и (34) соответственно.

2. Если заданная нагрузка q меньше чем величина q1,2, структурные параметры определяются равенствами (17). Толщина оптимальной оболочки вычисляется по формуле (18).

3. Если заданная нагрузка q больше чем q1,2, но меньше q2,3, то сначала вычисляется структурный параметр θ0. Для нахождения этого параметра надо решить уравнение (39). Затем по формуле (13) вычисляется второй структурный параметр θ90.

Толщина оптимальной оболочки вычисляется по формуле (21).

4. Если нагрузка q оказалась больше чем q2,3, структурные параметры определяются равенствами (25). Толщина оптимальной оболочки вычисляется по формуле (26).

Представленный алгоритм оптимизации тонкостенной композитной оболочки легко программируется в любой известной системе компьютерной математики, например, в пакете MATHCAD [4]. Для проведения уточненных расчетов напряженно-деформированного состояния и нахождения критических нагрузок можно воспользоваться, например, пакетом ANSYS [1, 3].

Библиографический список

- Басов К.А. ANSYS: Справочник пользователя. М.: ДМК Пресс, 2005. 640 с.

- Кусяков А.Ш. Проектирование композитных оболочек методами безусловной минимизации / Перм. гос. ун-т. Пермь, 1997. Деп. в ВИНИТИ 11.02.97. № 440-В97. 24 с.

- Кусяков А.Ш. Конечно-элементное моделирование в среде ANSYS / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2007. 150 с.

- Макаров Е.Г. Mathcad: учеб. курс. С.-Пб., 2009. 384 с.

- Тетерс Г.А., Рикардс Р.Б., Нарусберг B.JI. Оптимизация оболочек из слоистых композитов. Рига: Зинатне, 1978. 240 с.

© Кусяков, А. Ш., 2012